SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

REFORMA PISO QUADRA DA ESCOLA

ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO- BAIRRO SANTOS

SÃO SEPÉ/RS

MEMORIAL DESCRITIVO

São Sepé, 01 de março de 2017.

# MEMORIAL DESCRITIVO

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Trata-se do projeto da reforma do piso quadra de esportes da referida escola.

O referido projeto apresenta uma área total de 580,2 m² a ser concretada.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construção da quadra.  . Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

- LIMPESA DA QUADRA:

Os serviços de serão de eliminação de capa de argamassa solta ou em estado de “fofa” com som ao toque característico de material solto em sua base. Após expurgo dos materiais citados acima, a piso da quadra será apicoado em toda a sua área para receber a tela de armação e novamente limpa de expurgos. Na seqüencia haverá limpeza da superfície com jato de alta pressão de ar e água.

- ESTRUTURA:

Após realizada a limpeza o piso da quadra receberá uma armação em tela de aço soldada nervurada, aço CA 60 de 4,2 mm, malha 15x15, característica reforçada para suporte 9 kg por painel. A cada m² serão fixados com produto fixador em concreto 4 ferros no sentido vertical armação de aço CA 60  de 5,0 mm com comprimento de 15 cm e dobra de 5 cm na parte superior para amarração entre o concreto existente e o novo a ser lançado.

- PISO EM CONCRETO:

Após a malha instalada será lançado concreto usinado com resistência de FKC 20 MPA. Este concreto ainda “fresco” será reguado (passado régua) na sua superfície com pó de cimento. A cada 3 m em cada sentido existirá junta de dilatação de espessura de 5 mm. O concreto lançado deverá ser continuamente molhado durante os primeiros 3 dias.

O piso final concretado deverá ter inclinação de 0,25% a partir da linha central (metade da quadra) para as laterais, possibilitando o escoamento da água.

- PINTURA DA DEMARCAÇÃO DA QUADRA:

Deverá ser executada a pintura das faixas de demarcação da quadra com tinta acrílica na espessura de 5 cm.

São Sepé, 01 de março de 2017.

Engº Civil Jander Manoel Silva da Silva			            Leocarlos Girardello		     	                      CREA RS 68989					                       Prefeito Municipal